Технические требования на палубный  паркет

Сортировка Select&Better паркета Канадская палуба Coswick

Настоящие условия разработаны на основании п. 4.9 СТБ 1454-2004 «Изделия паркетные, паркет штучный, щиты паркетные» в отношении размеров и сорта паркета торговой марки «Coswick».

| Номинальные размеры | К1 | К0 | К01 | К02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина B, мм | 82,55±0,2 | 107,95±0,3 | 127±0,3 | 160±0,4 |
| Толщина S, мм | 19,05 ±0,2 |  |  |  |
| Длина L, мм | 300÷1840 нефиксированная длина |  |  |  |
| Толщина слоя износа S1, мм | 7,14±0,1 |  |  |  |
| Высота паза S2, мм | 6,4+0,2 |  |  |  |
| Толщина гребня S3, мм | 6,3-0,2 |  |  |  |
| Глубина паза В1, мм | 6,0+0,3 |  |  |  |
| Ширина гребня В2, мм | 5,0-0,3 |  |  |  |

|  | Наименование порока древесины на лицевой стороне | Норма ограничения для лакового покрытия ProAlumTech+ | Норма ограничения для масляного покрытия UV-Silk Oiled |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вариация цвета | Допускается умеренная |  |
| 2 | Сучки: | Допускаются здоровые и отреставрированные диаметром до 10 мм |  |
| 3 | Трещины: |  |  |
|  | - по пласти | Не допускаются | Допускаются |
|  | - торцовые | Допускаются не выходящие на пласть |  |
| 4 | Крень, свилеватость, завиток | Допускается не контрастная |  |
| 5 | Глазки | Не ограничивается |  |
| 6 | Сердцевина, двойная сердцевина, закрытая прорость | Допускается плотная не ярко выраженная |  |
| 7 | Прорость открытая | Допускается после реставрации |  |
| 8 | Неполный нарез гребня | Допускается высота гребня не менее 2 мм. |  |
| 9 | Недострог с обратной стороны | Допускается до 30% площади |  |
| Для сорта Селект анд Беттер Радиал (Select & Better QS) наклон волокон от 45 до 90° |  |  |  |

Сорт Коммон 1 (Common 1) паркета Канадская палуба Coswick

Настоящие особые условия разработаны на основании п. 4.9 СТБ 1454-2004 «Изделия паркетные, паркет штучный, щиты паркетные» в отношении размеров и сорта паркета торговой марки «Coswick».

| Номинальные размеры | К1 | К0 | К01 | К02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина B, мм | 82,55±0,2 | 107,95±0,3 | 127±0,3 | 160±0,4 |
| Толщина S, мм | 19,05 ±0,2 |  |  |  |
| Длина L, мм | 300÷1840 нефиксированная длина |  |  |  |
| Толщина слоя износа S1, мм | 7,14±0,1 |  |  |  |
| Высота паза S2, мм | 6,4+0,2 |  |  |  |
| Толщина гребня S3, мм | 6,3-0,2 |  |  |  |
| Глубина паза В1, мм | 6,0+0,3 |  |  |  |
| Ширина гребня В2, мм | 5,0-0,3 |  |  |  |

|  | Наименование порока древесины на лицевой стороне | Норма ограничения для лакового покрытия ProAlumTech+ | Норма ограничения для масляного покрытия UV-Silk Oiled |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вариация цвета | Допускается без ограничения |  |
| 2 | Сучки: | Допускаются здоровые и отреставрированные диаметром до 25 мм |  |
| 3 | Трещины: |  |  |
|  | - по пласти | Не допускаются | Допускаются |
|  | - торцовые | Допускаются не выходящие на пласть |  |
| 4 | Крень, свилеватость, завиток | Не ограничивается |  |
| 5 | Глазки | Не ограничивается |  |
| 6 | Сердцевина, двойная сердцевина, закрытая прорость | Допускается |  |
| 7 | Прорость открытая | Допускается после реставрации |  |
| 8 | Неполный нарез гребня | Допускается высота гребня не менее 2 мм. |  |
| 9 | Недострог с обратной стороны | Допускается до 30% площади |  |

Сорт Таверн (Tavern) паркета Канадская палуба Coswick

Настоящие особые условия разработаны на основании п. 4.9 СТБ 1454-2004 «Изделия паркетные, паркет штучный, щиты паркетные» в отношении размеров и сорта паркета торговой марки «Coswick».

| Номинальные размеры |  |  | К1 | К0 |  | К01 | К02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина B, мм |  |  | 82,55±0,2 | 107,95±0,3 |  | 127±0,3 | 160±0,4 |
| Толщина S, мм |  |  | 19,05 ±0,2 |  |  |  |  |
| Длина L, мм |  |  | 300÷1840 нефиксированная длина |  |  |  |  |
| Толщина слоя износа S1, мм |  |  | 7,14±0,1 |  |  |  |  |
| Высота паза S2, мм |  |  | 6,4+0,2 |  |  |  |  |
| Толщина гребня S3, мм |  |  | 6,3-0,2 |  |  |  |  |
| Глубина паза В1, мм |  |  | 6,0+0,3 |  |  |  |  |
| Ширина гребня В2, мм |  |  | 5,0-0,3 |  |  |  |  |
|  | Наименование порока древесины на лицевой стороне | Норма ограничения для лакового покрытия ProAlumTech+ |  |  | Норма ограничения для масляного покрытия UV-Silk Oiled |  |  |
| 1 | Вариация цвета | Допускается без ограничения |  |  |  |  |  |
| 2 | Сучки: | Допускаются здоровые и отреставрированные |  |  |  |  |  |
| 3 | Трещины: |  |  |  |  |  |  |
|  | - по пласти | Допускаются отреставрированные |  |  | Допускаются |  |  |
|  | - торцовые | Допускаются не выходящие на пласть |  |  |  |  |  |
| 4 | Крень, свилеватость, завиток | Не ограничивается |  |  |  |  |  |
| 5 | Глазки | Не ограничивается |  |  |  |  |  |
| 6 | Сердцевина, двойная сердцевина, закрытая прорость | Допускается |  |  |  |  |  |
| 7 | Прорость открытая | Допускается после реставрации |  |  |  |  |  |
| 8 | Неполный нарез гребня | Допускается высота гребня не менее 2 мм. |  |  |  |  |  |
| 9 | Недострог с обратной стороны | Допускается до 30% площади |  |  |  |  |  |

Сорт Таверн 2 (Tavern 2) паркета Канадская палуба Coswick

Настоящие особые условия разработаны на основании п. 4.9 СТБ 1454-2004 «Изделия паркетные, паркет штучный, щиты паркетные» в отношении размеров и сорта паркета торговой марки «Coswick».

| Номинальные размеры | К0 | К01 | К02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина B, мм | 107,95±0,3 | 127±0,3 | 160±0,4 |
| Толщина S, мм | 19,05 ±0,2 |  |  |
| Длина L, мм | 300÷1840 нефиксированная длина |  |  |
| Толщина слоя износа S1, мм | 7,14±0,1 |  |  |
| Высота паза S2, мм | 6,4+0,2 |  |  |
| Толщина гребня S3, мм | 6,3-0,2 |  |  |
| Глубина паза В1, мм | 6,0+0,3 |  |  |
| Ширина гребня В2, мм | 5,0-0,3 |  |  |

|  | Наименование порока древесины на лицевой стороне | Норма ограничения для масляного покрытия UV-Silk Oiled |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вариация цвета | Допускается без ограничения |
| 2 | Сучки: | Допускаются, в т.ч. выпадающие и лопнувшие |
| 3 | Трещины: |  |
|  | - по пласти | Допускаются |
|  | - торцовые | Допускаются, в т.ч. выходящие на пласть |
| 4 | Крень, свилеватость, завиток | Не ограничивается |
| 5 | Глазки | Не ограничивается |
| 6 | Сердцевина, двойная сердцевина, закрытая прорость | Допускается |
| 7 | Прорость открытая | Допускается без реставрации |
| 8 | Неполный нарез гребня | Допускается высота гребня не менее 2 мм. |
| 9 | Недострог с обратной стороны | Допускается до 30% площади |