РАЗРАБОТАНО:

Нач. пр-ва    ____________________

Гл. технолог ____________________

ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ

(производитель: Обнинский Паркетный Завод)

технические условия

1. Типы и основные размеры

1.1.  Форма, размеры планок и предельные отклонения от них должны соответствовать указанным на рисунках 1, 2.

| Рис. 1. Рис. 2. |  |
| --- | --- |

2. Технические требования

2.1.  Шероховатость поверхности на лицевой стороне и продольных кромках должна быть не более Rz 125 мкм, на оборотной

стороне и торцевых кромках – не более Rz 250 мкм.

2.2.  Отклонение от параллельности плоскостей – не более 0.4 мм.

2.3.  Отклонение от перпендикулярности продольной кромки и торца – не более 0.2 мм на длине 100 мм.

2.4.  Отклонение от плоскостности:

  - продольной - не более 0.6 мм. на длине 1000 мм;

  - поперечной - не более 0.2 мм. на длине 100 мм.

2.5.  Влажность древесины планок паркета - 8±2 %.

2.6.  Нормы и ограничения пороков древесины в планках должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Определение | Нормы по маркам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Селект | Структур | Натур |  |  | Рустик |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |  | 6. |
| Здоровые светлые и темные сучки: | Части ветвей, заключенные в древесине, без гнили, близкие по цвету к окружающей древесине, либо более темные. |  |  |  |  |  |  |
| сросшиеся | Сучки, слои которых срослись с окружающей древесиной на протяжении более ¾ периметра разреза сучка. | На лицевой стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | До 3 шт. размером не более: Дуб, Бук, Ясень - 2мм. Груша, Вишня, Клен - 3мм. Орех, Акация, Ятоба, Лапачо, Сукупира - 5мм. |  | До 3 шт. размером не более: Дуб, Бук, Ясень - 5 мм. Клен, Груша, Вишня -10мм. Орех, Акация, Сукупира, Ятоба, Лапачо - 15мм. |  |  | До 5 шт. размер не более: Дуб, Бук, Ясень - 15 мм. |
|  |  | На оборотной стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Без ограничений. |  |  |  |  |  |
| частично сросшиеся | Сучки, слои которых срослись с окружающей древесиной на протяжении от ¼ до ¾ периметра разреза сучка. | На лицевой стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускаются. |  |  |  |  | Не допускается размером более 5 мм. |
|  |  | На оборотной стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускаются. |  | Не ограничиваются |  |  |  |
| Трещины | Разрыв древесины вдоль волокон | На лицевой стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускаются. |  | Глубиной не более 1 мм и длинной не более ¼ длины планки. |  |  |  |
|  |  | На оборотной стороне и кромках: |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубиной не более 1 мм и длиной не более ¼ длины планки. |  | Глубиной не более 2 мм и длинной не более ¼ длины планки. |  |  |  |
| Наклон волокон | Отклонение направления волокон от продольной оси планок. | Не более 5%. | Без ограничений. |  |  |  |  |
| Свилеватость | Извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины – преимущественно из комлевой части ствола. | Не допускается. | Без ограничений. |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  |
| Завиток | Местное искривление годичных слоев, обусловленное влиянием сучков. | Не допускается. | Без ограничений. |  |  |  |  |
| Глазки | Следы неразвившихся в побег "спящих" почек. | Не учитываются. |  |  |  |  |  |
| Сердцевина | Узкая центральная часть ствола, состоящая из рыхлой ткани. | На лицевой стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускаются. |  |  |  |  |  |
|  |  | На оборотной стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Допускается глубиной не более ⅓ толщины планки. |  |  |  |  |  |
| Ложное ядро | Темное, неравномерно окрашенное ядро, граница которого не совпадает с годичными слоями. | На лицевой стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускаются. |  | Без ограничений. |  |  |  |
|  |  | На оборотной стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Без ограничений. |  |  |  |  |  |
| Прорость открытая | Заросшая рана с радиальной полостью, заполненной омертвевшими тканями. | На лицевой стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускаются. |  |  |  |  |  |
|  |  | На оборотной стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускается глубиной более ⅓ толщины планки. |  |  |  |  |  |
| Пятнистость | Окраска заболони в виде пятен и полос, близкая по цвету к окраске ядра. | На лицевой стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускаются. |  | Без ограничений. |  |  |  |
| Водослой | Участки ядра ненормальной темной окраски, возникающие в результате резкого увеличения влажности древесины. |  |  |  |  |  |  |
| Химическая окраска | Ненормально окрашенные равномерные по цвету участки древесины, возникающие в результате биохимических процессов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На оборотной стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Без ограничений. |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  |
| Заболонные грибные окраски | Ненормально окрашенные участки заболони, возникающие под воздействием деревоокрашивающих грибков. | На лицевой стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускаются. |  | Без ограничений. |  |  |  |
|  |  | На оборотной стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Без ограничений. |  |  |  |  |  |
| Червоточина | Отверстия проделанные в древесине насекомыми. | Не допускаются. |  |  |  |  |  |
| Крупная | Червоточина с отверстиями глубиной более 5мм и диаметром более 3мм. |  |  |  |  |  |  |
| Некрупная | Червоточина с отверстиями глубиной более 5мм и диаметром не более 3мм. | На лицевой стороне: |  |  | До 10 шт. на одной планке. |  |  |
|  |  | Не допускается. |  |  |  |  |  |
|  |  | На оборотной стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | До 10 шт. на одной планке. |  |  |  |  |  |
| Скол | Участок с отколовшейся древесиной в приторцевой зоне планок. | На лицевой стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Не допускается. |  | Не более 3 дефектов глубиной до 0,5 мм. | Не более 5 дефектов глубиной до 2 мм. |  |  |
| Вырыв | Углубление на поверхности планок с неровным, ребристым дном. |  |  |  |  |  |  |
| Задир | Частично отделенный и приподнятый над поверхностью участок древесины. |  |  |  |  |  |  |
| Накол | Местное повреждение поверхности планок острым предметом. | На оборотной стороне: |  |  |  |  |  |
|  |  | Дефекты глубиной до 2 мм. |  |  |  |  |  |
| Ожог | Участок поверхности древесины потемневший в результате трения режущим инструментом. | Не допускается на лицевой стороне, а на оборотной стороне и кромках не учитываются |  |  | Допускается. |  |  |
| Непрофрезеровка | Непрофрезерованный участок поверхности пилопродукции. | Не допускается. |  | Не допускается размером более 10% площади планки и глубиной 0,5 мм. |  |  |  |

2.7.  Правила сортировки планок из различных пород древесины по внешним признакам указаны в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование породы древесины | Правила по маркам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Селект | Структур | Натур | Рустик |
| 1 Дуб, Бук, Ясень. | Планки преимущественно радиального распила (не менее 90%), расстояние между волокнами не более 10 мм, сердцевинный луч («мрамор») не более 25%, без заболони, без резких изменений цвета планок (полутона допускаются). | Планки преимущественно тангентального распила древесины (не менее 70%), а также радиального распила древесины без ограничений по расстоянию между волокнами и сердцевинному лучу («мрамору»), без заболони, без резких изменений цвета планок (полутона допускаются). | Планки смешанного (радиального и тангенального) распила древесины без ограничений по расстоянию между волокнами и сердцевинному лучу («мрамору»), допускается заболонь и резкие изменения цвета планок. | Планки смешанного (радиального и тангентального) распила древесины без ограничений по расстоянию между волокнами и сердцевинному лучу («мрамору»), допускается заболонь и резкие изменения цвета планок. |
| 2 Груша, Вишня, Клен | Планки преимущественно радиального распила древесины (не менее 70%), с расстоянием между волокнами до 15 мм, без заболони, без резких изменений цвета планок (полутона допускаются). | Планки преимущественно тангентального распила древесины (не менее 60%), а также радиального распила древесины без ограничения расстояния между волокнами, без заболони, без резких изменений цвета планок (значительные изменения цвета допускаются). | Планки смешанного (радиального и тангентального) распила древесины без ограничения расстояния между волокнами, допускается заболонь и резкие изменения цвета планок. |  |
| 3 Орех, Акация, Ятоба, Лапачо, Сукупира. | Планки смешанного (радиального и тангентального) распила древесины без ограничения расстояния между волокнами, без заболони, без резких изменений цвета планок (полутона допускаются). |  | Планки смешанного (радиального и тангентального) распила древесины без ограничения расстояния между волокнами, допускается заболонь и резкие изменения цвета планок. |  |

3. Правила приемки, методы контроля.

3.1.Приемку планок штучного паркета производят партиями в течение 30 дней с момента отгрузки, но до начала укладки. Партией считают число планок одного типа, марки, размера и одной породы древесины. Потребитель имеет право производить проверку соответствия планок требованиям настоящего ТУ.

Партия должна содержать одинаковое число правых и левых планок (исключения составляют партии, изготовленные на заказ).

3.2.Для проверки соответствия планок требованиям настоящего ТУ применяют метод выборочного одноступенчатого контроля по ГОСТ23616-79.

3.3.Обьем выборки, для проведения приемочного контроля, установлен в размере 5% от партии (но не менее трех упаковок). Проверяют каждую планку в выборке на соответствие требованиям настоящего ТУ и определяют число планок с дефектами. Партию принимают, если число дефектных планок в выборке меньше или равно 5% от объема  выборки.

3.4.Отобранные планки проверяют поштучно. Размер и форму планок проверяют при их влажности 8±2 % непосредственно в момент вскрытия упаковки.

3.5.Длину и ширину паркетных планок проверяют по лицевой стороне, толщину посередине и по торцам на расстоянии 10-15мм. от кромок штангенциркулем (ГОСТ 166-80). Размер пазов и гребней проверяют штангенглубиномером (ГОСТ 162-80).

3.6.Отклонение от параллельности плоскостей определяют, измерением толщины планок, а отклонение от параллельности кромок - измерением ширины планки штангенциркулем (ГОСТ 166-80). Измерение производят в трех точках - посередине и у торцов на расстоянии 10-15мм. от кромок.

3.7.Отклонение от плоскостности планок определяют поверочными линейками (ГОСТ 8026-75) и щупами (ГОСТ 882-75), измерением максимального зазора между поверхностями планки и поверочной линейкой.

3.8.Отклонение от перпендикулярности продольной кромки и торца определяют поверочными угольниками (ГОСТ 3749-77) и щупами (ГОСТ 882-75) измерением максимального зазора между кромкой и приложенным к ней угольником. Измерение производят на длине 100 мм.

3.9.Породу древесины, вид разреза, наличие пороков древесины оценивают визуально по ГОСТ 2140-81, при этом размер сучка измеряют по его наименьшему диаметру.

3.10.Шероховатость поверхности планок определяют по ГОСТ 15612-78.

3.11.Влажность древесины планок определяют влагомером ВПК-12 (ГОСТ 16588-79). Для контроля допускается применение приборов GANN, HM8-WS 13, S-200.

4.Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение.

4.1.Паркетные планки должны быть упакованы в термоусадочную пленку по равному количеству правого и левого исполнения (или без деления при изготовлении односторонних паркетных планок) и уложены в картонную коробку. Число паркетных планок в коробке приведено в таблице 3.

Таблица 3.

| Размер паркетной планки мм. | Количество в коробке |  | Размер паркетной планки мм. | Количество в коробке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | м² |  | шт. | м² |
| 300х50х15 | 72 | 1,08 | 300х50х22 | 48 | 0,72 |
| 300х60х15 | 60 | 1,08 | 300х60х22 | 40 | 0,72 |
| 350х50х15 | 72 | 1,26 | 350х50х22 | 48 | 0,84 |
| 350х70х15 | 48 | 1,176 | 350х70х22 | 32 | 0,784 |
| 360х60х15 | 60 | 1,296 | 360х60х22 | 40 | 0,864 |
| 400х50х15 | 72 | 1,44 | 400х50х22 | 48 | 0,96 |
| 420х60х15 | 60 | 1,512 | 420х60х22 | 40 | 1,008 |
| 420х70х15 | 48 | 1,4112 | 420х70х22 | 32 | 0,9408 |

4.2.На каждую коробку наклеивается этикетка, на которой указано:

- наименование, товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;

- наименование продукции;

- порода древесины;

- марка (сорт) древесины;

- размеры планок в мм;

- количество в штуках и м²;

- дата изготовления;

4.3.В каждую коробку упаковывается вкладыш, содержащий  личные номера исполнителя и контролера. Каждая третья коробка содержит памятку по использованию паркетных материалов.

4.4.Паркетные планки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при условии сохранения оригинальной упаковки.

4.5.Паркетные планки следует хранить в оригинальной  упаковке при температуре 15-25°С и относительной влажности воздуха 30-70% в условиях не допускающих их увлажнения, попадания прямых солнечных лучей, повреждения грибками и насекомыми.

5. Гарантии изготовителя.

5.1.Изготовитель гарантирует соответствие планок требованиям настоящего ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения.

5.2.Гарантийный срок хранения планок-24 месяца со дня изготовления партии изделий.