###### КРИТЕРИИ СОРТИРОВКИ МАССИВНОЙ И ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРИНЯТЫЕ ФИРМОЙ «PARKETOFF» В КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ.

| Наименование порока древесины, характеристика цвета на лицевой стороне | Вид сортировки Паркет тангенциального распила (категория А ГОСТ 862.1-85) (плоскость разреза на расстоянии от сердцевины или по касательной к годичному слою ствола). Обладает живой, насыщенной текстурой, которая образуется при пересечении годовых слоев благодаря сбегу ствола. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Селект (А; АВ) | Натур (АВС) | Рустик (В; С; D; DD) |
| Здоровые светлые и темные сучки, сросшиеся по всему периметру | Допускаются не более 2-х на планке; светлые диаметром до 8мм, темные – до 5мм | Допускаются не более 3-х на планке; светлые диаметром до 15мм, темные – до 10мм | Не учитываются |
| То же. Частично сросшиеся | Не допускаются | Допускаются не более 3-х на планке; светлые диаметром до 10мм, темные – до 5мм | Не учитываются |
| Глазки | Допускаются светлые и темные до 5мм | Допускаются светлые и темные до 15мм | Не учитываются |
| Заболонь | Допускается незначительная, не более 1/5 соответствующей длины или ширины планки | Допускается не более 1/3 соответствующей длины или ширины планки | Не учитывается |
| Направление волокон древесины на лицевой поверхности | Не учитывается | Не учитывается | Не учитывается |
| Свилеватость, завиток | Не учитываются | Не учитываются | Не учитываются |
| Цветовая окраска | Допускаются незначительные изменение цвета и цветовые перепады, не вызванные пороками древесины | Допускаются значительные изменение цвета и цветовые перепады, не вызванные пороками древесины | Не учитывается |

###### На лицевой стороне массивных планок всех видов сортировки не допускаются:

- сучки не сросшиеся;

- сучки с трещинами или частично выкрошившиеся;

- червоточины;

- сердцевина древесины;

трещины;

- скол, вырыв, задир, выщербина и т.п.;

- ожог древесины;

- непрофрезеровка.

Влажность древесины массивных планок должна находиться в диапазоне 10+2%. Допуски на геометрические параметры массивных планок должны полностью соответствовать действующему ГОСТ 862.1-85 «Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия».

| Особенности древесины и обработки: | Цветовые оттенки и текстура древесины являются естественными характеристиками натуральной древесины и не могут быть полностью идентичными в поставленной партии. Также допустимы некоторые отличия по указанным параметрам в отношении к выставленным на стенде образцам В зависимости от породы и вида обработки дерево со временем светлеет или темнеет. Это не приводит к кардинальному изменению дизайна, однако изменяет оттенок. Поэтому следует помнить, что только что произведенный паркет и образец не могут быть идентичны на сто процентов по оттенку ещё и вследствие «возраста» паркета |
| --- | --- |
| Инсталляция: | Для монтажа массивной доски требуется профессиональная укладка Первичный уход за паркетом – является неотъемлемой процедурой инсталляции |